紡織知識－纖維發展介紹(二)

(發佈日期：97年8月22日)

纖維基本分類

- 纖維依取得方式，可分為兩大類，即天然纖維與人造纖維(或稱化學纖維)，細分如下：

- 天然纖維：纖維材料由自然界取得，可直接應用於紡織流程加工：

- 植物纖維(Vegetable Fiber)：依取用植物部位的不同再分為五種：

- 種子纖維(Seed Fiber)：棉花(Cotton)、木棉(Kapok)

- 韌皮纖維(Bast Fiber)：亞麻(Linen)、黃麻(Jute)、大麻(Hemp)、苧麻(Ramie)等

- 葉脈纖維(Leaf Fiber)：馬尼拉麻(Manila Hemp)、瓊麻(Sisal)、紐西蘭麻(New Zealand Hemp)、鳳梨纖維(Piña)等

- 果實纖維(Fruit Fiber)：椰子纖維(Coir)

- 其他：燈心草(Rush)

- 動物纖維(Animal Fiber)：

- 毛類纖維(Wool & Hair Fiber)：綿羊毛(Sheep Wool )、駱駝毛(Camel Wool)、駝羊毛(Alpaca)、開士米毛(Cashmere Hair)、馬海毛(Mohair Hair)、山羊毛(Goat Hair) 等

- 蠶絲(Silk)：家蠶絲(Cultivated Silk)、野蠶絲(Tussah Silk)

- 礦物纖維(Mineral Fiber)：石棉(Asbestos)

- 人造纖維：纖維原料雖可由自然界取得，但經人為化學處理再製成纖維形狀。

- 再生纖維(Regenerated Fiber )：不改變由自然界取得纖維原料的物性

- 無機再生纖維(Inorganic Regenerated Fiber)：玻璃纖維(Glass Fiber)、金屬纖維(Metal Fiber)、岩石纖維(Rock Fiber)、礦渣纖維(Slag Fiber)等

- 有機再生纖維(Organic Regenerated Fiber)：

- 蛋白質纖維(Protein Fiber)：酪素纖維(Casein Fiber)、花生纖維(Groundnut Fiber)、大豆纖維(Soybean Fiber)、玉米纖維(Maize Fiber)、聚乳酸纖維(PLA Fiber)等

- 纖維素纖維(Cellulose Fiber)：黏液嫘縈(Viscose Rayon)、銅氨嫘縈(Cuprammonium Rayon) 、新溶媒纖維素纖維Lyocell

- 其他：甲殼素纖維(Chitin Fiber)等

- 半合成纖維(Semi Synthetic Fiber)：已改變由自然界取得纖維原料的物性。

- 醋酸纖維(Acetate Fiber)：

- 三醋酸纖維(Triacetate Fiber)：

- 合成纖維(Synthetic Fiber)：藉由自然界取得的單體分子原料，以聚合紡絲方式形成纖維

1.縮合聚合物(Condensation Polymer)：

- 聚醯胺纖維(Polyamide Fiber)：尼龍6(Nylon 6)、尼龍6.6(Nylon 6.6)、尼龍11(Nylon 11)

- 聚酯纖維(Polyester Fiber)：PET、PBT、PTT

2.加成聚合物(Addition Polymer)：

- 聚丙烯腈纖維(Polyacrylonitrile Fiber)：PAN(或稱Acrylic Fiber)

- 聚乙烯纖維(Polyethylene Fiber)：PE

- 聚丙烯纖維(Polypropylene Fiber)：PP

- 聚乙烯醇纖維(Polyvinylalcohol Fiber)：PVA

- 聚氯乙烯纖維(Polyvinylchloride Fiber)：PVC

- 聚四氟乙烯纖維(Polytetrafluoroethylene Fiber)：PTFE

- 聚氨基甲酸酯系纖維(Polyurethane Fiber)：PU

- 以上所列之縮合與加成聚合物均可歸類於有機合成纖維，至於碳纖維、玻璃纖維等則歸類於無機合成纖維。又近年來高機能纖維蓬勃發展，包括聚乳酸(Poly lactic acid)、PBO纖維（p-phenylene-2,6-benzobisoxazole）、高強力聚酯、聚醯胺、聚烯烴、對位及間位芳香族聚醯胺、碳纖、高係數聚乙烯(HMPE)、聚苯硫(PPS)、酚系聚合物纖維、聚醚基酮(PEEK)、P84等特殊纖維相繼推出，相關之纖維性能分列如下表。

各類高機能纖維性質一覽表

|  | 張力(g/d) | 伸長率% | 密度g/cm3 | 耐熱溫度℃ | LOI值 | 回潮率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBO 纖維 | 42 | 3.5 | 1.56 | 650 | 68 | 2.0 |
| 對位芳香族聚醯胺 | 18-28 | 2.4 | 1.45 | 550 | 29 | 4.5 |
| 間位芳香族聚醯胺 | 5.3 | 22 | 1.38 | 400 | 29 | 4.5 |
| 碳纖維 | 23 | 1.5 | 1.76 | - | - | 0 |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 2 | 19 | 2.1 | 327 | 30 | 0 |
| 玻璃纖維 | 15 | 4.8 | 2.6 | - | - | 0 |
| PBI | 3.1 | 30 | 1.4 | - | - | 0 |
| 鋼絲 | 4 | 1.4 | 7.8 | - | - | 0 |
| 超高分子量高強力PE纖維 | 30-40 | 2-5 | 0.98 | 180 | 18 | 1.5 |
| 超高密度PP | 17 | 2.8 | 0.97 | 165 | 18 | 0 |
| 聚苯硫(PPS) | 4-5 | 25-40 | 1.34 | 285 | 40 | 0.2 |
| PET | 9.5 | 13 | 1.38 | 260 | 17 | 0.4 |
| Nylon | 9.5 | 19 | 1.34 | 254 | 15 | 4 |